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Защитная грунтовка       

1. Описание продукта


Тип продукта:
Водоразбавляемая защитная грунтовка согласно 

DIN 68800 часть 3, EN 152.1, 

Область применения:
Грунтовка предназначена для защиты от синевы и насекомых всех пород древесины, эксплуатируемой снаружи и, где нет контакта с землёй и статической нагрузки


Применяется для всех стандартных и нестандартных деревянных изделий  формировании покрытий Цобель и их длительной защиты.

Не применяется при непосредственном контакте с продуктами питания и кормом для животных 


Свойства:



- очень хорошая глубина проникания чистого алкида      

 
Для длительной защиты древесины
- превосходное стекание

- защита от синевы согласно ЕН152.1
- защита от насекомых

2. Технические данные


Основа:



алкидная эмульсия

Активные вещества:


0,6% пропиконозола






0,3% йодпропинил-бутилкарбамата

                                                                0,005% феноскикарб

Цвет:




бесцветный

Плотность:



около 1 г/мл

Вязкость:



11(1 сек (по ВЗ-4 ;/20(С)

Разбавитель:



вода


Срок хранения:
12 месяцев в стандартных упаковках в защищённом от мороза месте

Указания к технике применения и

технике безопасности на 

обратной стороне
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3. Указания к технике

    применения



Метод нанесения:


окунанием, обливом, кистью






распылением только в закрытых установках







Рабочая вязкость:


готова к употреблению

Условия применения:


-  около 20(С, минимум 50 % отн. вл. воздуха

-  перед употреблением хорошо перемешивать

-  влажность древесины:

13 ( 1 %

-  при окунании:
2 раза поворачивать

-  рекомендуемое время контакта мин.15секунд

Расход:



хорошая защита при расходе 120 – 160 мл/м²


Время сушки

(20°C/ 50% отн. вл. воздуха):              около 4 часов; сочные породы и холодная 

влажная погода замедляют процесс сушки



Промывка оборудования:                    сразу после применения водой с добавкой

моющих средств без образива


4. Указания по технике 

    безопасности

Средство и обработанная им древесина не 

должны попадать в водоёмы 

Данное средство содержит биологические добавки для защиты деревянных конструкций от поражения  синевой и гнилостными грибками.  Такая защита применяется только по назначению и по мере необходимости. Несоблюдение мер по технике безопасности при обращении с продуктом может нанести ущерб здоровью и окружающей среде.
При применении пользоваться обычными средствами защиты, предписанными соответству-ющими профессинальными органами.WGK:2
Данные по безопасности, как и указания к утилизации Вы найдёте в актуальных листах по технике безопасности 

Настоящие данные представляют собой рекомендации, базирующиеся 

на лабораторных исследованиях и практическом опыте. Информация о 

продуктах, включая указания об их применении, основана на современном 

уровне развития научно-технического прогресса. С появлением настоящей 

памятки в новой редакции ранее вышеприведённые данные теряют свою 

действенность. Влияние окружающей среды, материалы, оборудование и техника 

нанесения лежат вне нашего воздействия и тем самым вне нашей 

ответственности. В любом случае клиенту необходимо проверить пригодность 

лакокрасочных материалов в местных условиях

