	  Техническая памятка
	
	
	

	
	
	
	Zowosan® 
	

	
	
	
	Средство герметизации торцов


	   1. Описание продукта


	Тип продукта:
	
	Экологичный, на водной основе, герметик торцов древесины на базе акрилат-полиуретана.

	Область применения:


	
	Прозрачное средство для герметизации от влаги торцовых соединений  окон и дверей. 
Окрашивается системами Zowosan®  на  водной основе.

	Свойства:
	
	- Быстрое высыхание
- простая переработка продукта


	   2. Технические данные


	Основа:
	
	Акрилат-полиуретан

	Цвет:
	
	Бесцветный 

	Степень блеска:
	
	шелковистый

	Плотность:
	
	1,03 г/мл

	Вязкость:
	
	

	Срок хранения:
	
	12 месяцев в стандартной упаковке в прохладном, но защищенном от мороза помещении

	Указания по технике применения и мерам безопасности на обратной стороне
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	Средство для герметизации торцов


	   3. Указания по применению


	Метод нанесения:
	
	Кистями

	Рабочая вязкость:
	
	Готов к применению


	Условия применения:
	
	Нанесение кистью .

Температура в помещении, средства и древесины не должна быть ниже  +10°C.

	Время сушки:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)
	
	Около  40 минут.

	Очистка оборудования:
	
	Сразу после применения промыть водой с применением моющих средств без абразива



	   4. Указания по технике безопасности


	
	
	Не имеет специальных обозначений по безопасности.
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Продукт утилизируется по правилам утилизации ЛКМ на водной основе.


При применении пользоваться обычными средствами защиты, предписанными соответствующими профессиональными органами.

Данные по безопасности и указания по утилизации Вы найдете в актуальных листах по технике безопасности Европейского Сообщества.
Настоящие данные представляют собой рекомендации, базирующиеся на современных  лабораторных   исследованиях и практическом опыте. С появлением настоящей памятки в новой  редакции, ранее приведенные данные теряют свою действительность. Дальнейшую информацию можно получить в технической памятке по безопасности.
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