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	   1. Описание продукта


	Тип продукта:
	
	Водоразбавляемый, воздухопроницаемый  тонкослойный лак, устойчивый к УФ-излучению. Применяется как финишное  и промежуточное покрытие. 

	Область применения:


	
	Применяется для стандартных и нестандартных деревянных изделий эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, не имеющих контакта с землей.

	Свойства:
	
	- высокая интенсивность цветов
- устойчивая к различным погодным условиям
- незначительный расход 
- обладает водоотталкивающими свойствами
- паропроницаемый                                                         -простота переработки

- не имеет фунгицидных добавок


	   2. Tехнические данные


	Основа:
	
	Алкид-акрилатная эмульсия (гибрид)

	Пигменты :
	
	Микронизированные пигменты

	Цвет:
	
	 –Color-Line Natur
сосна, дуб, светлый дуб, золотой тик, каштан, махагон, тик,

орех, полисандр
-Color-Line Classik
Различные цвета лаков  перемешиваются между собой. 

	Плотность:
	
	около 1,02 г/мл

	Срок хранения:
	
	12 месяцев в стандартных упаковках в защищенном от мороза месте

	Указания по технике применения и технике   безопасности  на обратной стороне
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	   3.Указания по технике применения


	Метод нанесения:
	
	кистями

	Рабочая вязкость:
	
	Поставляется готовой ( при необходимости разбавлять водой)

	Расход:
	
	80  мл/кв.м за один слой окрашивания

	Время сушки
(20°C/50% отн.влажн.воздуха)
	
	-от пыли 30 мин.

- на отлип рукой 1 час

- последующая окраска через 4 часа

	Промывка оборудования:
	
	Сразу после применения водой или Zowo-Cleaner


	   4. Указания по технике безопасности


	
	
	Продукт не имеет специальных обозначений по мерам безопасности.

Утилизация

Продукт утилизируется  согласно  правил 080103 «Лаки и краски на водной основе» согласно европейским рекомендациям.

При применении пользоваться обычными средствами защиты, предписанными соответствующими профессиональными органами.

Данные по безопасности , указания по утилизации Вы  найдете в актуальных листах по технике безопасности.

Настоящие данные представляют собой рекомендации, базирующиеся на современных  лабораторных   исследованиях и практическом опыте. С появлением настоящей памятки в новой  редакции, ранее приведенные данные теряют свою действительность. Дальнейшую информацию можно получить в технической памятке по безопасности.
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